Техническая информация № 161

PermaSilan

Эластичная фасадная краска на основе силиконовой смолы для отштукатуренных поверхностей с трещинами – открыта для диффузии.

Описание продукта

Область применения:

Преодолевающая трещина фасадная краска с хорошей пропускающей способностью водяного пара для отштукатуренных поверхностей.

В комбинации с материалом FibroSil подходит также для трещин, проходящих сквозь слои штукатурки (применять в соответствии с инструкцией BFS № 19). Наносится на минеральные штукатурки растворных групп P II и P III, бетон, прочные пласто-эластичные покрытия, старые покрытия с несущей способностью и теплоизоляционные композиционные системы.

Свойства продукта:

- разбавляется водой, экологически чистый, со слабым запахом,

- атмосфероустойчивый,

- прост в применении,

- минеральная оптика поверхности,

- не содержит растворителей,

- со слабым натяжением,

- эластичность на холоде,

- высокая адгезия,

- преодолевает трещины,

- устойчив к щелочам, не омыляется,

- покрытие PermaSilan защищено от грибкового и водорослевого налета.

Емкость упаковки:

12,5 л

Емкость упаковки ColorExpress:

12,5 л

Характеристики в соответствии с

DIN EN 1062:

- Степень глянца:

Матовая 			G3

- Толщина сухого слоя:

100-200 мкм 		Е3

- Максимальная величина зерна:

< 100 мкм		S1

- Пропускающая способность водяного пара (величина sd):

0,4 м (средняя)		V2

- Водопроницаемость                 (величина w):

>0,02 [кг/(м2 • ч0,5)] (низкая)	W3

- Преодоление трещин:

| Структура покрытия | Класс |
| --- | --- |
| 1 х 200 мл PermaSilan | А1 (> 100 мкм) |
| 2 х 200 мл PermaSilan | А2 (> 250 мкм) |
| 3 х 200 мл PermaSilan | А3 (> 500 мкм) |
| 1 х 700 мл FibroSil 2 х 200 мл PermaSilan | А3 (> 500 мкм) |

При колеровании возможны отклонения от указанных технических характеристик.

Связующее:

Комбинация из силиконовой смолы и дисперсии синтетического материала согласно  DIN 55 945.

Плотность:

около 1,4 г/см3

Цветовой тон:

Белый.
PermaSilan колеруется самостоятельно с использованием колеров CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (ранее Alpinacolor) или AVA - Amphibolin Vollton- und Abtönfarben.

При самостоятельном колеровании во избежание различий в цветовом тоне рекомендуется хорошо перемешать требуемое количество материала.

При заказе продукта одного цветового тона в количестве от 100 литров по запросу  он может быть поставлен с заводской колеровкой.

PermaSilan колеруется автоматически в системе ColorExpress во все ходовые цветовые тона.

Сочные, интенсивные тона при определенных обстоятельствах могут иметь меньшую укрывистость. Поэтому для таких тонов рекомендуется предварительно нанести покрытие сравнимого, укрывистого пастельного цветового тона на основе белого тона. Может потребоваться второй заключительный слой.

Устойчивость цветового тона в соответствии с инструкцией BFS № 26:

Класс А

Группа 1-3, в зависимости от цветового тона

## Внимание:

Вредно для водных организмов, может оказывать на водоемы длительное вредное воздействие. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу же промыть их чистой водой и обратиться к врачу. При попадании на кожу сразу смыть большим количеством воды с мылом. Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в почву. Беречь глаза и кожу от брызг краски. При проглатывании сразу обратиться к врачу, т.к. может быть повреждена флора кишечника.

Наносить только кистью или валиком.

Более точные указания:

см. паспорт безопасности.

Хранение:

В прохладном месте, но не на морозе.

Утилизация:

Утилизируются только полностью пустые емкости. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы  как отходы красок на водной основе, а высохшие остатки материалов – как затвердевшие краски или бытовые отходы.

Код продукта:

краски и лаки M-SF01 F

Состав:

Дисперсия полиакрилата, силиконовая смола, диоксид титана, сульфат бария,  силикаты, карбонат кальция, вода, добавки, консерванты, пленочные консерванты.

Технология нанесения

Структура покрытия:

Грунтовочный слой:

Нанести грунтовку CapaGrund Universal или Dupa-grund в зависимости от подложки.

Более подробную информацию см. в разделе «Подходящие подложки и их подготовка».

Промежуточный слой:

при наличии трещин в отштукатуренной поверхности нанести материал PermaSilan в неразбавленном состоянии,

при наличии сквозных трещин в слоях штукатурки:

грунтовочный или промежуточный слой материалом FibroSil (ТИ № 166), второй промежуточный слой материалом PermaSilan.

Заключительный слой:

Нанести материал PermaSilan в неразбавленном состоянии.

Чтобы избавиться от трещин, промежуточный и заключительный слой необходимо наносить материалом PermaSilan.

Способ нанесения:

Наносится кистью или валиком.

Рабочие инструменты после использования промыть водой.

Расход:

Минимальный расход 200 мл/м² за один проход на гладкой  подложке, на шероховатой поверхности расход соответственно увеличивается. Точный расход определяется при пробном нанесении.

Нижний предел температуры при нанесении покрытия:

+ 5 oС для подложки и циркуляционного воздуха.

Время сушки:

При температуре + 20 (C и относительной влажности воздуха 65 % через 12 часов поверхность высыхает и можно проводить ее дальнейшую обработку. Покрытие полностью высыхает и может подвергаться нагрузке примерно через 3 дня.

При более низкой температуре, а также при более высокой влажности воздуха продолжительность сушки возрастает.

Внимание:

Не наносить при прямых солнечных лучах, сильном ветре, тумане, при возможности дождя или ночных заморозков.

Во избежание видимых наложений покрытие наносится в технике «мокрое по мокрому» за один рабочий приём.

Не подходит для горизонтальных поверхностей, подвергающихся водяной нагрузке.

Не наносить на подложки, богатые известью, а также легкие штукатурки.

Присоединительные швы на стыке с окнами, дверьми, подоконниками необходимо уплотнить с помощью соответствующего уплотнительного материала с длительной эластичностью. Эти швы нуждаются в соответствующем контроле и техническом обслуживании.

В строительно-технических трещинах может происходить сильное движение, поэтому невозможно обеспечить длительное и невидимое преодоление трещин с помощью материалов для нанесения покрытия.

Краска PermaSilan является продуктом, содержащим специальные активные вещества против образования грибков и водорослей на покрытии. Этот запас активных веществ обеспечивает длительную, однако ограниченную по времени защиту, эффективность которой зависит от условий на объекте, например, от интенсивности налета и действия влаги. Поэтому невозможно полностью предотвратить появление водорослей и грибков.

При нанесении на поверхности с темным цветовым тоном механическая нагрузка (царапание) может привести к образования светлых полос («эффект письма»). Это является специфическим свойством всех матовых фасадных красок. Эти полосы сами исчезнут под воздействием влаги (например, после дождя).

При нанесении на плотные, прохладные подложки или при замедлении времени сушки, обусловленном погодными условиями (из-за влаги, дождя, росы, тумана),

вспомогательные вещества могут выступить на поверхности в виде желтоватых / прозрачных, слегка глянцевых и клейких следов стекания. Эти вспомогательные вещества являются водорастворимыми и смываются большим количеством воды, например, после многократных сильных дождей. На качество высохшего покрытия это не оказывает отрицательного влияния. Однако если все-таки требуется непосредственная обработка поверхности, вспомогательные материалы / подтеки необходимо смочить водой и через некоторое (короткое) время полностью смыть. Необходимо произвести дополнительное грунтование продуктом CapaGrund Universal. При нанесении покрытия в соответствующих указаниям климатических условиях подтеков на поверхности не возникает.

Подложки, пригодные для нанесения покрытий, и их подготовка.

Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ.

Необходимо соблюдать положения Порядка подряда на оказание строительных услуг (VОВ), часть С, DIN 18 363, раздел 3.

Новые и существующие исправные теплоизоляционные композиционные системы с поверхностью из штукатурок на основе синтетических смол, силиконовой смолы, силикатных и известково-цементных штукатурок:

Старые штукатурки нуждаются в мокрой чистке. При чистке струей воды под напором необходимо соблюдать температурур максимум 60оС и давление максимум 60 бар. После чистки требуется достаточное время сушки.

Затем нанести покрытие материалом PermaSilan в соответствии с существующим типом штукатурки с соблюдением следующих указаний.

Штукатурки растворной группы PII и PIII или силикатные штукатурки:

Новые штукатурки можно покрывать после полного высыхания, как правило, через 2 недели при 20оС и относительной влажности воздуха 65 %.

При неблагоприятных погодных условиях (дождь, ветер) необходимо соблюдать более длительный период выдерживания.

При нанесении дополнительного грунтовочного слоя CapaGrund Universal снижается риск вымывания извести, поэтому верхнюю штукатурку уже можно обрабатывать после периода выдерживания 7 дней.

Старые штукатурки: Места подновления штукатурки должны хорошо схватиться и просохнуть.

Нанести грунтовочный слой продуктом Dupa-grund, на ТИКС с плитами из полистирола нанести грунтовку AmphiSilan-Putzfestiger.

## Пористый бетон со старым покрытием, обладающим несущей способностью:

Очистить исправные поверхности. Нанести грунтовочный слой CapaGrund Universal.

При наличии непрочного покрытия на пористом бетоне мы рекомендуем обратиться к программе Disbon.

## Бетон:

Бетонные поверхности с отложениями грязи или мучнисто-зернистым слоем необходимо очистить механическим способом или промыть струями напорной воды при соблюдении соответствующих инструкций.

На слабо впитывающие или гладкие поверхности нанести грунтовочное покрытие CapaGrund Universal.

На мучнисто-пылящих поверхностях необходимо грунтование продуктом Dupa-grund.

## Покрытия, обладающие несущей способностью и выполненные дисперсионными красками:

Старые загрязненные, мелящиеся покрытия промыть струями напорной воды при соблюдении соответствующих инструкций.

Нанести грунтовочный слой CapaGrund Universal.

При  другом виде чистки (смывание, чистка щеткой, сбивка струей) нанести грунтовочный слой Dupa-grund, на изоляционные плиты из полистирола - AmphiSilan-Putzfestiger.

Старые пласто-эластичные покрытия, обладающие несущей способностью и выполненные дисперсионными красками, например Cap-elast:

Загрязненные, мелящиеся старые покрытия промыть струями напорной воды при соблюдении соответствующих инструкций.

Дать поверхности хорошо высохнуть. Нанести грунтовочный слой CapaGrund Universal.

## Покрытия, обладающие несущей способностью и выполненные штукатурками на основе синтетических смол или силиконовой смолы:

Старые штукатурки очистить пригодными для этого методами. После влажной обработки дать поверхности хорошо просохнуть перед дальнейшей обработкой.

## Покрытия, не обладающие несущей способностью и выполненные минеральными материалами:

Удалить без остатка путем шлифовки, очистки щетками, соскабливания, смывки струями напорной воды или иными пригодными для этого методами при соблюдении соответствующих инструкций.

После влажной обработки дать поверхности хорошо просохнуть перед дальнейшими работами. Затем нанести грунтовку Dupa-grund.

## Покрытия, не обладающие несущей способностью и выполненные дисперсионными красками или штукатурками на основе синтетических смол:

## Удалить без остатка механически или путём стравливания, далее очистить струёй воды под напором при соблюдении соответствующих инструкций.

На слабо впитывающие и гладкие поверхности нанести грунтовочное покрытие CapaGrund Universal.

На впитывающие поверхности и поверхности с песчаной и мучной осыпью нанести грунтовочное покрытие Dupa-grund.

## Покрытия, загрязненные промышленными газообразными отходами или копотью:

## Обработать соответствующим методом, например, струей воды под напором при соблюдении соответствующих инструкций, очистить и дать поверхности хорошо высохнуть.

На слабо впитывающие и гладкие поверхности нанести грунтовочное покрытие CapaGrund Universal.

На впитывающие поверхности и поверхности с песчаной и мучной осыпью нанести грунтовочное покрытие Dupa-grund, на изоляционные плиты из полистирола - AmphiSilan-Putzfestiger.

Поверхности, поврежденные водорослями и грибками:

Счистить грибковый и водорослевый налет струей воды при соблюдении соответствующих инструкций. Промыть поверхность продуктами Capatox или FungiGrund, дать поверхности высохнуть.

На слабо впитывающие и гладкие поверхности нанести грунтовочное покрытие CapaGrund Universal.

На впитывающие поверхности и поверхности с песчаной и мучной осыпью нанести грунтовочное покрытие Dupa-grund, на изоляционные плиты из полистирола - AmphiSilan-Putzfestiger.

## Поверхностные и строительно-технические трещины:

Нанести покрытие материалом Cap-elast (ТИ № 160).

## Поверхности с высолами:

Удалить отложения солей сухим способом (счищая щетками). Нанести грунтовку Dupa-grund.

При нанесении покрытий на поверхности с высолами невозможно гарантировать долговременную адгезионную прочность покрытия или предотвращение появления новых отложений солей.

## Незначительные дефекты:

Незначительные дефекты исправить с использованием фасадной шпатлевки Caparol Fassaden-Feinspachtel, а большие изъяны (до 20 мм) предпочтительнее исправить с использованием Histolith-Renovierspachtel. Зашпатлёванные участки прогрунтовать. (См. ТИ № 710, 1029).

Указания

Техническая консультация:

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Сервисная служба для быстрой справки:

Телефон		0 61 54 /71 17 10

Факс		0 61 54 /71 17 11

Электронный адрес:

kundenservicecenter@caparol.de