Capatect-Fassadenputz R и K

Структурные штукатурки на основе дисперсии для наружных работ,

усиленные силоксаном.

Техническая информация   № 620

Описание продукта

Область применения:

Готовые к применению, структурируемые, органически связанные структурные штукатурки. Применяются в качестве заключительного покрытия для

  - теплоизоляционной композиционной системы Capatect-WDV-System B

  - системы Capatect-VHF-System

  - бетона без покрытия

  - подштукатурного слоя растворной группы P II + PIII согласно DIN 18 550

  - матовых покрытий дисперсионными красками, обладающих несущей способностью

  - минеральных покрытий, обладающих несущей способностью

Не подходит для поверхностей с высолами, а также для поверхностей из пластмассы или дерева.

Свойства продукта:

- трудно воспламеняемый B1 – DIN 4102

- высокая степень диффузии  водяного пара

- атмосфероустойчивый, водоотталкивающий согласно DIN 4108

- прост и удобен в применении

- экологически чистый, со слабым запахом

- основа связующего: дисперсия синтетической смолы согласно DIN 18 558

- разбавляется водой

- щелочеустойчивый, поэтому не омыляется

Технические характеристики:

  - коэффициент водопоглощения

w < 0,2 кг/(м2 · ч.0,5 ) по DIN EN 1062

  - толщина воздушного слоя,  эквивалентная диффузии, на Capatect Klebe- и Spachtelmasse 190: макс. 0,6 м DIN EN ISO 7783-2

Степень глянца:

Матовая

Цветовой тон:

Белый.

Возможно колерование в заводских условиях согласно карте цветовых тонов CaparolColor или Caparol 3D System.

Подходит для машинного колерования на дозирующих установках ColorExpress.

Другие специальные тона с коэффициентом яркости > 20 на заказ. (Коэффициент яркости < 20 не подходит для теплоизоляционной композиционной системы).

С помощью армирующей массы CarboNit или Carbon Spachtel можно получить цветовой тон с коэффициентом яркости ≥ 15.

Колерование небольших партий возможно с помощью добавления колера CaparolColor Vollton- und Abtönfarbe ( ранее Alpinacolor) или Amphibolin Vollton- und Abtönfarbe. Добавлять не более 2% краски, т.к. при большем количестве краски консистенция становится слишком жидкой.

## Консистенция:

Пастообразная

Упаковка:

Ведра 25 кг

Контейнеры 1,0 т

Хранение:

В прохладном месте, но не на морозе.

Технология нанесения

Подготовка поверхности

Подложки должны быть ровными, чистыми, сухими, без разделяющих веществ, обладать несущей способностью. Необходимо соблюдать положения Порядка подряда на оказание строительных услуг (VОВ), часть С, DIN 18 363, раздел 3.

Покрытия, выполненные лаковыми и дисперсионными красками и штукатурками на основе синтетических смол и не обладающие несущей способностью, а также минеральные покрытия, не обладающие несущей способностью,  полностью удалить.

Прочные покрытия очистить сухим или мокрым способом.

Поверхности, пораженные плесенью, мхами или водорослями, очистить с помощью струи воды под напором при соблюдении административных предписаний. Промыть продуктом Capatox и хорошо высушить.

Покрытия, загрязненные промышленными газообразными отходами или копотью, очистить с помощью струи воды под напором  с добавлением специальных чистящих средств при соблюдении административных предписаний.

Структура покрытия

Штукатурная грунтовка, применяемая как грунтовочное или промежуточное покрытие, при последующем нанесении колерованной штукатурки должна быть окрашена в тон штукатурки.

Грунтовочное и промежуточное покрытия перед последующей обработкой должны быть сухими.

Теплоизоляционные системы Capatect-WDVS B и система Capatect-VHF B:

Новые минеральные массы для армирования:

  - грунтовочный слой Capatect-Putzgrund 610.

Новые массы для армирования без содержания цемента:

  - грунтовочный слой не требуется;

  - при длительном времени простоя (напр., в течение зимы)  подверженные атмосферным воздействиям армированные слои загрунтовать продуктом Capatect-Putzgrund 610.

## Штукатурки растворных групп Р II и P III:

На новые штукатурки можно наносить покрытие после достаточного периода выдерживания, как правило, через 2 недели, при 20оС и относительной влажности воздуха 65%.

При неблагоприятных погодных условиях, например, при ветре и дожде, требуется больший период выдерживания.

Дополнительное грунтовочное покрытие CapaGrund Universal снижает риск появления известковых выцветов, так что на верхнюю штукатурку можно наносить покрытие уже после периода выдерживания 7 дней.

Старые штукатурки:

Места подновления штукатурки должны хорошо схватиться и просохнуть.

На грубопористых, впитывающих, имеющих легкую осыпь песка штукатурках рекомендуется предварительное грунтование с использованием материала OptiGrund E.L.F. Промежуточное покрытие Capatect-Putzgrund 610.

На имеющих сильную осыпь песка, пылящих штукатурках необходимо грунтование продуктом Dupa-grund. Промежуточное покрытие Capatect-Putzgrund 610.

Бетон:

Бетонные поверхности с отложениями грязи или с мучнисто-зернистым слоем необходимо очистить механическим способом или промыть струями напорной воды при соблюдении соответствующих инструкций.

На грубопористых, впитывающих, имеющих легкую осыпь песка поверхностях рекомендуется предварительное грунтование с использованием материала OptiGrund E.L.F.

На мучнисто-пылящих поверхностях необходимо грунтование продуктом Dupa-grund.

Промежуточное покрытие Capatect-Putzgrund 610.

Матовые покрытия, выполненные дисперсионными красками и обладающие несущей способностью:

Матовые, слабо впитывающие покрытия можно обрабатывать без предварительной обработки.

Загрязненные, мелящие старые покрытия промыть струями напорной воды при соблюдении соответствующих инструкций.

При другом способе чистки (смывание, чистка щеткой, сбивание струей) требуется грунтовочный слой Dupa-grund.

Промежуточное покрытие Capatect-Putzgrund 610.

Подготовка материала:

Содержимое упаковки тщательно перемешать с помощью медленно вращающейся мешалки. При необходимости для регулирования консистенции разбавить водой; при нанесении вручную макс. 1%, при распылении макс. 2%.

Нанесение:

Нанести штукатурку полным слоем с помощью кельмы из нержавеющей стали или специальным распылителем для мелкозернистых штукатурок, снять зернистость. Сразу после этого штукатурки с зернистой структурой структурировать равномерно по кругу с помощью пластмассового желобка или полиуретановой пластины. Штукатурки с бороздчатой структурой структурировать выборочно в горизонтальном и вертикальном направлении или по кругу.

Выбор инструмента влияет на шероховатость поверхности, поэтому работать нужно всегда одинаковыми структурными дисками.

При распылении отверстие зависит от величины зерна. Рабочее давление должно быть 0,3 – 0,4 мПа (3 – 4 бар).

При распылении особенно внимательно нужно следить за тем, чтобы материал ложился равномерно и не было наложений на каркасе.

Для достижения равномерной структуры соприкасающиеся поверхности должен обрабатывать один человек, чтобы избежать отличий в структуре из-за различного «почерка».

Во избежание наложений на каждый пролёт каркаса необходимо поставить достаточное количество работников, чтобы они работали друг за другом в технике «мокрое по мокрому».

Из-за использования натуральных наполнителей возможны небольшие колебания цветового тона. Поэтому на соприкасающихся поверхностях необходимо использовать материал из одной партии или смешать заранее материалы из различных партий.

Температура обработки:

Во время обработки и в процессе высыхания температура циркуляционного воздуха  и подложки не должна опускаться ниже + 5°C.

Не работать при прямом действии солнечных лучей, при сильном ветре, тумане или высокой влажности воздуха.

Время сушки:

При температуре + 20 (C и относительной влажности воздуха 65 % через 24 часа поверхность высыхает «от пыли». Штукатурка полностью высыхает, может подвергаться нагрузке, и можно проводить её дальнейшую обработку через 2 – 3 дня.

При высыхании происходят физические процессы, т.е. образование плёнки дисперсии и испарение жидкости. Поэтому в прохладное время года и при повышенной влажности воздуха нужно рассчитывать на увеличение времени сушки.

Чистка машин и инструментов:

Сразу после применения водой.

Указания

При нормальной нагрузке фасадные штукатурки Capatect-Fassadenputze обеспечивают необходимую защиту от водорослей и грибка. Если требуется более сильная защита, то можно нанести двойной слой материалом ThermoSan.

Для защиты от дождя во время высыхания каркас необходимо покрыть  тентом.

Фасадные штукатурки Capatect-Fassadenputze не предназначены для горизонтальных поверхностей, подвергающихся воздействию воды.

Утилизация:

Утилизировать только пустую упаковку. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, засохшие остатки – как засохшие краски или как бытовой мусор. EAK 08 01 12.

Внимание:

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза тщательно промыть водой и обратиться к врачу. При попадании на кожу сразу промыть большим количеством воды с мылом. Не допускать попадания в сточные воды, канализацию и в землю. При распылении не вдыхать туман.

Код продукта: лаки и краски M-DF02 F

Данные по безопасности / маркировка видов опасности и транспортирования:

См. паспорт безопасности.

См. также Техническую информацию для следующих продуктов:

– Nr. 160 Cap-elast

– Nr. 659 Putzgrund 610

– Nr. 195 Sylitol-Fassadenfarben

– Nr. 145 AmphiSilan

– Nr. 295 Sylitol Modellier- und

Spachtelputz

– Nr. 652 Dupa-grund

– Nr. 660 OptiGrund E.L.F.

# Text boxes

Номер продукта / структура / величина зерна / расход

| Продукт | Структура | Зерно (мм) | Примерный расход (кг/м2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Capatect-Fassadenputz R 20 | Структура бороздчатой штукатурки | 2,0 | 2,8 |
| Capatect -Fassadenputz R 30 | Структура бороздчатой штукатурки | 3,0 | 3,6 |
| Capatect -Fassadenputz K 15 | Структура зернистой штукатурки | 1,5 | 2,7 |
| Capatect -Fassadenputz K 20 | Структура зернистой штукатурки | 2,0 | 3,3 |
| Capatect -Fassadenputz K 30 | Структура зернистой штукатурки | 3,0 | 4,3 |

При указании расхода не учитываются затраты на осыпание и усадку. Необходимо учитывать отклонения, зависящие от объекта или обусловленные применением.