**Информационный лист**

|  |
| --- |
| **1 Наименование вещества / материала и сведения о производителе**Торговое наименование: **StoColor Calcetura**Производитель / поставщик: Sto AGEhrenbachstraße 1D - 79 780 StühlingenTel.: +49 7744 57-0Fax: +49 7744 57-215-78Страна происхождения: Германия |

|  |
| --- |
| **2 Состав / Данные по компонентам** |
| Характеристика продукта: водорастворимая известковая краска |
| Цвет: натуральный белый |
| Связующее вещество / пластификаторгидроксид кальция | Вес %20-40 |
| Пигменты |  |  |  |
| диоксид титана |  |  | 1-5 |
| Наполнитель |  |  |  |
| карбонат кальция |  |  | 10-20 |
| Растворитель |  |  |  |
| вода |  |  | 40-60 |
| Прочие добавки |  |  |  |
| производные целлюлозыантивспенивательдиспергаторполифосфат натрия |  |  | <0,5<0,5<0,5<0,5 |
|  |  |  |  |
| **3 Область применения** |
| Для внутренних работ. На стены и потолки. Не наносить на влажные и загрязнённые поверхности. Не наносить на гипсосодержащие штукатурки и органические покрытия. |
|  |
| **4 Способ применения** |
|  Наносить кистью или валиком. |

|  |
| --- |
| **5 Упаковка** |
| В ведрах по 20 кг |