Описание продукта

Цель применения:

Система das Capafloc Vario-System – это модное на современном рынке, многоцветное и привлекательное покрытие для подвергающихся нагрузкам внутренних поверхностей.

Из-за экономичной техники применения и особенных оптических / визуальных свойств  система das Capafloc Vario-System является идеальным покрытием при ремонте помещений и в новостройках.

Структурированные старые поверхности, такие как прочные шероховатые волокна, стеклоткань и штукатурки на основе синтетической смолы могут обновляться без сложной подготовки. За счёт сочетания прежней структуры с многоцветным покрытием они получают своеобразный, очень привлекательный внешний вид.

Данный продукт хорошо подходит также для помещений, которым раньше не уделялось достаточного внимания при отделке: для коридоров, кладовых, хозяйственных помещений, лестничных площадок, подсобных помещений, подвалов, санитарных областей, столовых, комнат для ожидания – как в промышленном, так и в частом секторе.

Чтобы наглядно представить систему das Capafloc Vario-System и облегчить покупателям процесс принятия решения, весь ассортимент поделен по 4 оптическим критериям:

- Композиция

Современная цокольная концепция для лестничных площадок, состоящая из системных компонентов – Capafloc-Chips, Capafloc-Putz, Capafloc Bordüre Color. Эти компоненты согласованы друг с другом с цветовой точки зрения, существует десять очень привлекательных дизайнерских идей.

- Свет и структура

Четыре светлых и согласованных друг с другом тон в тон дизайнерских идеи, основанных на продукте Capafloc-Chips с величиной зерна 5 мм, 3 мм и 1 мм. Идеально подходят для коридоров и офисов.

- Контраст

Пять идей с узором, состоящих из более интенсивных по цвету хлопьев величиной 3 мм и контрастных хлопьев величиной 1 мм.  Для оригинального оформления поверхностей.

- Универсальность

Превосходно продаваемые и уже заслужившие хорошую репутацию узоры для декоративных внутренних стенных поверхностей на лестничных площадках, в коридорах, офисах, хозяйственных и подсобных помещениях, столовых и комнатах для ожидания.

Убедительные качества системы:

Capafloc-Chips с покрытием прозрачным лаком:

- устойчивость к истиранию по DIN 53 778

- класс истирания во влажном состоянии 2 или 1 по DIN EN 13 300

- не содержит растворителей

- устойчивость к царапинам и ударам

- очень хорошая светостойкость

- способность к сорбции

- трудно воспламеняется по DIN 4102 В1, общее свидетельство контрольной проверки  прилагается

- небольшие цветовые контрасты подложки нейтрализуются без предварительного грунтования

- оптическое преодоление маленьких трещин в поверхности

Capafloc-Chips без покрытия прозрачным лаком:

- может подвергаться чистке щёткой с использованием нейтральных бытовых чистящих средств

- не содержит растворителей

- повышенная устойчивость к царапинам и ударам

- очень хорошая светостойкость

- способность к сорбции

- трудно воспламеняется по DIN 4102 В1, общее свидетельство контрольной проверки  прилагается

- оптическое преодоление маленьких трещин в поверхности

Компоненты:

Capafloc-Coll

Разбавляемая водой, не содержащая растворителей, белая пигментированная масса для укладки Capafloc-Chips, без запаха.

Связующее:

Дисперсия искусственной смолы по DIN 55 945.

Область применения:

Внутренние работы в сочетании с Capafloc-Chips. На потолках и высоких стенах, например, на лестничных площадках, мы рекомендует использовать специальный продукт Capafloc-Coll с продолжительным временем «схватывания».

Свойства:

Продолжительно время «схватывания» (15 – 20 минут), простое, применение без проблем, устойчивость к щелочам.

Внимание:

Из-за длительного периода «схватывания» и за счёт этого более длительного времени воздействия на водо-растворяемые вещества в подложке проблематичные поверхности необходимо предварительно изолировать Caparol Filtegrund grob.

Цветовой тон:

Белый. Для некоторых узоров хлопьев Capafloc-Coll необходимо колеровать (см. раздел «Capafloc-Chips»).

Способ нанесения:

Валиком, кистью. Безвоздушное распыление (поршневой насос: величина отверстий 0,021 – 0,025 дюймов, давление при распылении 170 – 190 бар; мембранный насос: величина отверстий 0,021 – 0,026 дюймов, давление при распылении 150 – 180 бар).

Температурные границы при применении:

+ 5 оС для окружающего воздуха и поверхности.

Расход:

В зависимости от поверхности:

ок. 280 мл/м2 при нанесении валиком.

ок. 350 мл/м2 при распылении без воздуха.

Точные величины расхода определяются опытным путём.

Величина ёмкости:

Круглое пластиковое ведро

12,5 л

Чистка инструментов после работы:

Сразу после применения водой.

Хранение:

В прохладном месте, но не на морозе.

Утилизация:

Сдавать в утилизацию только пустую упаковку. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы смешиваемых с водой клеевых материалов, засохшие остатки материала – как отвердевшие клеевые материалы или как домашний мусор.

Соблюдайте, пожалуйста:

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть водой. При распылении не вдыхать туман. Не допускать попадания в канализацию, сточные воды или в почву. Обеспечить хорошую вентиляцию при и после применения.

Giscode: D1

Capafloc- Chips

Специальные хлопья величиной 1 мм, 3 мм и 5 мм.

Связующее:

Белые и светлые тона:

дисперсия искусственной смолы;

интенсивные тона:

акриловая основа.

Область применения:

Внутренние работы в сочетании с Capafloc-Coll.

Свойства:

Простое и экономичное применение,  идеальная светостойкость, матовость.

Цветовые тона:

1 мм: Batist, Bianco*, Delft, Minze, Nimbus, Opal, Quarz, Rodeo*, Seide, Sinus, Stromboli.

* = только для потолков и без заключительного покрытия

3мм: Achat, Azur, Büro, Classico, Disco, Domo, Frigo, Hydro, Kasino, Koralle (Capamix 06/14)**, Lagune (Capamix 40/11)***, Libero, Limone (Capamix 14/06)***, Metro, Napoli, Oase (Capamix 30/01)***, Piccolo, Polo, Pronto, Rhombus, Savanne (Capamix 10/02)***, Senso, Stabilo, Strato, Studio, Szenario, Theatro, Turbo, Vitalo.

5 мм: Amalfi, Aquamarin, Astro, Bello, Bravo, Chromo, Cubus, Duo, Dynamo, Karo,  Logo, Motto, Retro, Rio, Rocco, Smaragd.

** = Capafloc-Coll колеруется только в заводских условиях.

*** = Capafloc-Coll названных тонов CX колеруется в системе ColorExpress.

Способ нанесения:

Техника нанесения хлопьев с помощью специального пистолета для Capafloc-Chips. Присоединяется к воздушному компрессору с мощностью всасывания воздуха минимум 400 л/мин. Давление ок. 1,8 – 2,0 бар. Расстояние до стены ок. 60 – 80 см. Нанесение до насыщения. Хлопья величиной 1 мм и 3 мм можно наносить и распылителями с низким давлением (напр., Chiron). Хлопья величиной 5 мм должны наноситься мощными воздушными компрессорами.

Температурные границы при применении:

+ 5 оС для окружающего воздуха и поверхности.

Расход:

Ок. 200 г/ м2 (ок. 200 г/ м2  падают на пол при распылении, их можно использовать дальше, если они не испачкаются).

Точные величины расхода определяются опытным путём.

Величина ёмкости:

Коробка 5 кг.

Хранение:

В сухом месте.

Время высыхания:

При 20 оС и 65% относительной влажности воздуха через 24 часа можно наносить следующее покрытие. При более низкой температуре и повышенной относительной влажности воздуха требуется больше времени.

Утилизация:

Остатки материала можно утилизировать как смешанные строительные отходы и отходы при сносе или как домашний мусор.

Соблюдайте, пожалуйста:

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, сточные воды или в почву.

Capafloc- Finish

Прозрачный лак на чистой акриловой основе. От матового до шелковисто-матового, не содержит растворителей, со слабым запахом.

Связующее:

Дисперсия искусственной смолы (100% чистый акрилат) по DIN 55 945.

Область применения:

Внутренние работы в качестве защитного покрытия.

Свойства:

Устойчивость к истиранию по DIN 53 778, класс истирания во влажном состоянии 2 (степень глянца: матовая) или 1 (степень глянца: шелковисто-матовая) по DIN EN 13 300. не желтеет под действием ультрафиолетовых лучей. Прост в применении. Хорошая адгезия.

Цветовые тона:

Прозрачный.

Способ нанесения:

Валиком, кистью.

Температурные границы при применении:

+ 5 оС для окружающего воздуха и поверхности.

Расход:

Ок. 130 мл/м2 на слой. Точные величины расхода определяются опытным путём.

Величина ёмкости:

Овальное пластиковое ведро 10 л.

Чистка инструментов после работы:

Сразу после применения водой.

Хранение:

В прохладном месте, но не на морозе.

Время высыхания:

При 20 оС и 65% относительной влажности воздуха сухая поверхность через 4 часа. При более низкой температуре и повышенной относительной влажности воздуха требуется больше времени.

Соблюдайте, пожалуйста:

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, сточные воды или в почву. Обеспечить хорошую вентиляцию при и после применения.

Утилизация:

Сдавать в утилизацию только пустую упаковку. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы  красок на водяной основе, засохшие остатки материала – как отвердевшие краски или как домашний мусор.

Код продукта Лаки и краски:

M-KH01

Capafloc- Putz

Специальные хлопья величиной 1 мм, образующие при добавлении связующего и воды многоцветное, похожее на штукатурку покрытие для подвергающихся нагрузкам внутренних стен.

Связующее:

Дисперсия синтетической смолы.

Область применения:

Внутренние стены.

Свойства:

Матовость, устойчивость к истиранию, может подвергаться чистке щёткой (можно мокрым способом с использованием нейтральных бытовых чистящих средств), прочность к царапинам, идеальная светостойкость, трудно воспламеняется по DIN 4102, В1, очень простое и надёжное нанесение кельмой и способом распыления,  можно предпринимать последующее обновление (необходимо учитывать процессы старения). Структурированные поверхности, например, грубые штукатурки на основе искусственной смолы, можно покрывать способом распыления.

Цветовые тона:

10 узоров величиной 1 мм: Arosa, Bahia*, Cortina*, Elba*, Granada*, Ravenna, Samoa*, Sierra*, Tonga, Tundra.

* = Caparol Putzgrund должен колероваться для этих узоров (см. применение «Caparol Putzgrund»)

Способ нанесения:

Нанесение кельмой из нержавеющей стали или распыление воронкообразным пистолетом. Присоединяется к воздушному компрессору с мощностью всасывания воздуха минимум 400 л/мин. Давление ок. 2,5 – 3,5 бар. Отверстия для распыления 6 мм.

Для поверхностей, подвергающихся сильному воздействию скользящего света, мы рекомендуем использовать только технику распыления.

Температурные границы при применении:

+ 5 оС для окружающего воздуха и поверхности.

Расход:

Нанесение кельмой ок. 1,5 кг/м2 (соответствует ок. 750 г сухого веса).

Распыление ок. 1,3 кг/м2 (соответствует ок. 600 г сухого веса). Точные величины расхода определяются опытным путём.

Хранение:

В сухом месте.

Время высыхания:

При +20 оС и 65% относительной влажности воздуха через 24 часа сухая поверхность, через 2 – 3 дня полностью сухое покрытие. При более низкой температуре и повышенной относительной влажности воздуха требуется больше времени.

Topfzeit:

Пастообразную штукатурку Capafloc- Putz необходимо использовать в течение 2 недель. Замешанная штукатурка во это время должна храниться плотно закрытой, чтобы не попал воздух. При применении позже 2-недельного срока способность поверхности выдерживать нагрузки уменьшается.

Утилизация:

Сдавать в утилизацию только пустую упаковку. Остатки материала могут быть утилизированы как отходы  красок на водяной основе, отвердевшие краски или как домашний мусор.

Соблюдайте, пожалуйста:

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть чистой водой. Не допускать попадания в канализацию, сточные воды или в почву.

Capafloc- Bordüre Color

Capafloc- Bordüre Color – это составная часть  системы das Caoafloc Vario-System. Вместе c Capafloc-Chips и Capafloc-Putz Capafloc- Bordüre Color образует привлекательную дизайнерскую концепцию, особенно подходящую для лестничных площадок, а также для прихожих и офисов. Capafloc- Bordüre Color уже имеет цветное покрытие и является готовым к применению продуктом.

Материал:

Ткань из целлюлозы и полиэстра с покрытием из кварцевого песка и краски на акриловой основе. Обратная сторона самоклеящаяся. Цветная верхняя сторона покрыта самоклеющейся прозрачной защитной плёнкой.

Область применения:

Внутренние стены в сочетании с Capafloc-Chips и Capafloc-Putz.

Подходящие поверхности:

Подложка должна иметь достаточную поверхность сцепления и быть гладкой, прочной, чистой, сухой, свободной от пыли и антиадгезивов.

Свойства:

Лёгкое применение, идеальная светостойкость, может подвергаться нагрузкам; слегка глянцевые узорные полосы.

Цветовые тона:

10 пастельных, согласованных с системой das Caoafloc Vario-System узоров:

12.11, 12.12, 12.13, 12.14,  12.15, 12.16, 12.17, 12.18, 12.19, 12.20.

Способ нанесения:

Снять плёнку на обратной стороне примерно на 30 см и крепко прижать валиком для швов в форме бочки.

Размер валика:

Ширина 12 см, длина 10 м.

Единица поставки:

Коробка 6 х 10 м.

Хранение:

В сухом месте.

Утилизация:

Остатки материала можно утилизировать как смешанные строительные отходы и отходы при сносе или как домашний мусор.

Применение

Поверхность должна быть твёрдой, чистой, сухой и способной выдерживать нагрузки. См. также стр. 10 этой Технической информации.

Capafloc-Coll

Наносить насыщенным и равномерным слоем, чтобы толщины слоя хватило для укладки Capafloc-Chips. Наносить валиком из шкуры ягнёнка средней стрижки или способом распыления без воздуха. Образцы Koralle, Limone, Lagune, Savanne, Oase должны применяться с колерованным Capafloc-Coll. На высоких стенах и потолках рекомендуется использовать Capafloc-Coll с более длительным периодом «схватывания».

Capafloc- Chips

Высыпать Capafloc-Chips из коробки в ёмкость Capafloc и перемешать их рукой. Соединить висящую перед грудью ёмкость с пистолетом Capafloc. Подсоединить пистолет к воздушному компрессору, имеющему всасывающую мощность минимум 400 л/мин. Равномерно распылить хлопья Capafloc-Chips по мокрой массе Capafloc-Coll-Masse до насыщения. Насыщение происходит, когда при скользящем свете не видно глянцевых участком. Хлопья величиной 5 мм наносятся с помощью пистолета и мощного воздушного компрессора. Хлопья величиной 1 мм и 3 мм могут наноситься и с помощью приборов, работающих с низким давлением (например, Chiron). Эти приборы экономичны в том случае, если речь идёт о небольших площадях.

Упавшие хлопья можно снова поднять и использовать., если они чистые и неповреждённые.

Исправления можно вносить только во влажном состоянии: дефектные участки исправить шпателем, снять массу и распылить хлопья.

Чтобы избежать подтёков, рекомендуется наносить  Capafloc-Coll в технике «мокрое - по – мокрому». Т.е. для одного процесса распыления за 40 – 50 см до конца слоя клеящей массы необходимо прекратить наносить хлопья.  После равномерного высыхания слегка пройтись по всему участку абразивным материалом или щёткой, чтобы удалить находящиеся на поверхности хлопья. При грубой структуре штукатурки рекомендуется производить очистку корневой щёткой. Упавшие при этом хлопья больше нельзя использовать.

Capafloc-Finish seidenmatt

Нанести Capafloc-Finish seidenmatt равномерным насыщенным слоем на высушенную поверхность с помощью валика из шерсти коротко стриженого ягнёнка и распределить, чтобы достичь достаточной толщины слоя. Выровнять поверхность в одном направлении. Избегать подтёков с помощью использования техники «мокрое – по –мокрому».  При особенно критичных световых условиях используется Capafloc-Finish matt.

Capafloc-Finish matt

Наносится как Capafloc-Finish seidenmatt. Матовый внешний вид подчёркивает натуральный внешний вид хлопьев. Особенно рекомендуется для помещений с критическими световыми условиями. Возможна чистка поверхности. Из-за матовой степени глянца немного снижается допустимая нагрузка на поверхность.

Особенности:

Образцы Bianco, Rodeo предназначены только для потолочных покрытий, их не нужно покрывать заключительным слоем Capafloc-Finish.

Образцы Astro, Disco, Theatro, Turbo, Polo содержат блестящие хлопья, их необходимо покрыть заключительным слоем Capafloc-Finish seidenmatt.

Из-за электростатического заряда блестящие хлопья после чистки щёткой и заключительной лакировки поднимаются. Эта особенность блестящих хлопьев не нарушает внешний вид покрытия и не является причиной для предъявления претензий.

Capafloc-Putz

Сначала необходимо подготовить равномерную шероховатую поверхность с помощью Caparol-Putzgrund. Для образцов Bahia (Capamix 34/10), Cortina (Alpinacolor Tibet 14), Elba (Capamix 39/15), Granada (Capamix 07/13), Samoa (Capamix 10/02), Sierra (Capamix 10/02) штукатурная грунтовка должна быть вручную колерована в названные тона (например, с помощью колеров AVA-Vollton- und Abtönfarben), чтобы получилась гомогенная с цветовой точки зрения поверхность. Рецептуры по запросу.

Нанесение кельмой:

Добавить связующее и смесь хлопьев друг за другом в приготовленное количество воды и перемешать медленной мешалкой до исчезновения комков.

Соотношение для смешивания 1:1 (хлопья / связующее к воде). Для сухого количества 5 кг (или 10 кг) хлопьев / связующего требуется 5 л (или 10 л) воды.

Замешанный материал через 10 минут созревания наносится кельмой из нержавеющей стали и равномерно выравнивается, по возможности в одном направлении. Это помогает достичь внешнего вида относительно гладкой поверхности. При работе кельмой речь идёт о классическом ручном труде. Небольших неровностей на поверхности невозможно полностью избежать. Это не является причиной для предъявления претензий.

Для поверхностей с сильным воздействием скользящего света мы рекомендуем нанесение способом распыления.

Нанесение распылением:

Добавить связующее и смесь хлопьев друг за другом в приготовленное количество воды и перемешать медленной мешалкой до исчезновения комков.

Соотношение для смешивания 1:1,2 (хлопья / связующее к воде). Для сухого количества 5 кг (или 10 кг) хлопьев / связующего требуется 6 л (или 12 л) воды.

Замешанный материал через 10 минут созревания ещё раз быстро перемешивается и наносится воронкообразным пистолетом (отверстие 6 мм, давление 3 бар). Подсоединить пистолет к воздушному компрессору, имеющему всасывающую мощность минимум 400 л/мин.

Чтобы правильно определить необходимое количество для нанесения кельмой и способом распыления, рекомендуем использовать мерную ёмкость Capafloc.

Capafloc-Bordüre Color

Снять плёнку с обратной стороны бордюра на 30 см и крепко прижать бордюр валиком для швов в форме бочки после окончательной корректуры. После этого бордюр больше не отклеивать. Через 4 дня бордюр прочно соединяется с поверхностью. Максимальное начальное схватывание достигается при температуре в помещении выше +12 оС. Если температура ниже, клейкость обратной стороны активизируется с помощью горячего воздуха, или обратная сторона дополнительно покрывается Capacoll GK, разбавленным на 20% водой.

Далее следует покрытие поверхности над бордюром. После этого – покрытие поверхности под бордюром – например, Capafloc-Putz. Если нанесение производится способом распыления, необходимо закрыть верхнюю часть так, чтобы на ней не попали брызги. После завершения нижнего покрытия плёнка полностью удаляется с бордюра.

Наряду с Capafloc-Chips и Capafloc-Putz бордюр может быть покрыт Capafloc-Finish matt; при этом немного глянцевый внешний вид бордюра теряется.

Дополнительные услуги:

- При площадях более 2. 000 м2 мы можем изготавливать образцы / узоры по индивидуальному заказу. Наша дизайнерская студия цвета поможет Вам в этом (требуется время 2 –3 недели).

- При площадях более 1. 000 м2 мы можем изготовить любой образец из системы Capafloc Vario-System на стеклоткани (требуется время 3 недели). Это может быть преимуществом, если

  - подложка состоит из гипсокартонных плит: ткань перекрывает швы;

  - поверхность имеет небольшие трещины, которые можно стянуть тканью;

  - нанесение Capafloc-Chips с помощью компрессора нежелательно или невозможно (например, из-за шумовой нагрузки);

  - процесс должен быть очень быстрым.

Ткань наклеивается с помощью дисперсионного клея Capacoll GK.

Указание

Подходящие поверхности и их предварительная обработка

Поверхности должны быть крепкими, чистыми, свободными от загрязнений, антиадгезивов, сухими. Соблюдать VOB, часть C, DIN 18 363, абз. 3.

Штукатурки цементной группы P II, P III:

Прочные, нормально впитывающие штукатурки покрывать без подготовки.

Для грубо пористых, впитывающих штукатурок с песчаной осыпью необходим грунтовочный слой Caparol Acryl-Hydrosol.

Гипсовые и готовые штукатурки цементной группы P IV:

Нанести грунтовочный слой Caparol-Haftgrund. Гипсовые штукатурки отшлифовать шкуркой, удалить пыль. Нанести грунтовочный слой Caparol-Tiefgrund TB.

Гипсовые строительные плиты:

На впитывающие гипсовые строительные плиты нанести грунтовочный слой Caparol Acryl-Hydrosol или Caparol-Tiefgrund TB. На сильно уплотнённые, гладкие плиты нанести грунтовочный слой Caparol-Haftgrund, придающий адгезивные свойства.

Гипсокартонные плиты:

Отшлифовать края шпатлёванной поверхности, мягкие и отшлифованные участки закрепить  Caparol-Tiefgrund TB. Нанести грунтовочный слой Caparol-Haftgrund. На плиты с водорастворимыми и окрашивающимися веществами нанести Caparol-Filtergrund grob. Соблюдать инструкцию № 12, часть 2.

Бетон:

Удалить возможные остатки разделительного средства, а также мелящиеся, осыпающиеся песком вещества.

Пористый бетон:

Грунтовочный слой Capaplex, разбавленный водой 1:3.

Силикатный кирпич или облицовочный кирпич:

Покрывать без предварительной обработки.

Выдерживающие нагрузки покрытия:

Матовые, слабо впитывающие поверхности покрывать без предварительной обработки.

Глянцевые поверхности и лаковые покрытия  сделать шероховатыми. Нанести грунтовочный слой Caparol-Haftgrund.

На критические поверхности, например, на старые лаковые покрытия и покрытия из масляных красок, протравленные поверхности, поверхности с водорастворимыми и окрашивающимися веществами, нанести Caparol-Filtergrund grob.

На экстремально критические поверхности, например,  Faser-Capaplast, натяжные плиты с изменением цвета и экстремальными никотиновыми отложениями или водяными пятнами, нанести грунтовочный слой Disbon EP Uniprimer 481. в случае сомнений обратитесь за консультацией на Caparol.

Невыдерживающие нагрузки покрытия:

Полностью удалить невыдерживающие нагрузки покрытия из лака, дисперсионных красок и штукатурок на основе искусственной смолы.

На слабо впитывающие, гладкие поверхности нанести грунтовочный слой Caparol-Haftgrund. Для грубо пористых, впитывающих штукатурок с песчаной осыпью необходим грунтовочный слой Caparol Acryl-Hydrosol.

Невыдерживающие нагрузку минеральные поверхности механически удалить, очистить от пыли. Нанести грунтовочный слой Caparol-Tiefgrund TB.

Покрытия из клеевых красок:

Основательно промыть. Нанести грунтовочный слой Caparol-Tiefgrund TB.

Неокрашенные обои с шероховатыми волокнами, рельефные, с тиснением, бумажные:

Покрывать без предварительной обработки.

Непрочно держащиеся обои:

Удалить полностью. Смыть остатки клейстера и бумаги. Нанести грунтовочный слой Caparol-Tiefgrund TB.

Неокрашенные настенные покрытия из стеклоткани:

Грунтовочный слой Capaver Gewebegrundierung.

Поверхности, повреждённые плесенью:

Удалить плесень. Промыть поверхность Capatox, без разбавления, и дать ей хорошо высохнуть.

Поверхности с никотиновыми, водяными, жирными пятнами и пятнами копоти:

Нанести изолирующий грунтовочный слой Caparol-Filtergrund grob (техническая информация № 845).

Небольшие дефектные участки:

После соответствующей подготовки шпателя Caparol-Akkordspachtel  исправить дефектные участки по правилам и при необходимости нанести грунтовочный слой.

Соблюдайте, пожалуйста:

Если используется Disbon EP Uniprimer 481, поверхности можно подвергать дальнейшей обработке минимум через 12 часов. Мы хотим обратить Ваше внимание на то, что из-за относительно плотной подложки и экстремальных климатических условий время высыхания Capafloc-Coll + Capafloc-Chips или Capafloc-Putz может значительно увеличиться.

Техническая консультация:

Все встречающиеся на практике поверхности и  способы их обработки здесь не могут быть рассмотрены.

Если обработке подвергаются поверхности, не указанные в данной технической информации, рекомендуется связаться с нами или с нашими сотрудниками за границей. Мы готовы предоставить Вам детальную информацию, относящуюся к объекту.

Сервисная служба для быстрой справки:

телефон: 06154 / 711777

факс: 0 6154 / 7113 51

электронная почта: pos@caparol.de

# Text boxes

# Техническая информация № 867

Das Capafloc Vario - System

Привлекательная многоцветная система для ремонта –

современная, экономичная, прочная.

Capafloc-Finish, матовый

Capafloc-Coll, специальная масса для укладки Capafloc-Chips

Capafloc-Coll, специальная масса для укладки Capafloc-Chips c более длительным периодом «схватывания».

Capafloc-Finish, шелковисто - матовый

### Список работ 1

Das Capafloc Vario-System

Capafloc-Chips

Строительная деталь: стена

со сглаженной штукатуркой, группа растворов P IV a, b, c

новая

При отклоняющихся от нормы поверхностях соблюдайте, пожалуйста,

указания Технической информации № 860.

Полностью удалить загрязнения.

Грунтовочное покрытие для минеральной поверхности,

водоразбавляемое, придаёт адгезивные свойства.

Продукт: Caparol-Haftgrund

_________________________м2             EP: ____________________________  GP:  __________________________

Подготовленную поверхность покрыть

дисперсионной массой для укладки.

Продукт: Capafloc-Coll

_________________________м2             EP: ____________________________  GP:  __________________________

Распыление специальных хлопьев

в ещё свежую массу для укладки.

Продукт: Capafloc-Chips

Величина хлопьев: 1 мм/ 3 мм/ 5 мм

Цветовой тон: ____________

_________________________м2             EP: ____________________________  GP:  __________________________

После высыхания пройти по поверхности щёткой

и нанести заключительное покрытие прозрачным акриловым лаком,

устойчивым к истиранию DIN 53 778,

матовым / шелковисто-матовым бесцветным.

Особенности:

- устойчивость к бытовым чистящим средствам

Продукт: Capafloc- Finish matt/seidenmatt

_________________________м2             EP: ____________________________  GP:  __________________________

Техническая информация № 867. Состояние на октябрь 2001

Эта Техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель / строитель не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная Техническая информация утрачивает силу.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH & Co Vertriebs KG · Roßdorfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711391 · Internet www.caparol.de

Niederlassung Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88

### Список работ 2

Das Capafloc Vario-System

Capafloc-Putz

Строительная деталь: стена

со сглаженной штукатуркой, группа растворов P IV a, b, c

новая

При отклоняющихся от нормы поверхностях соблюдайте, пожалуйста,

указания Технической информации № 860.

Полностью удалить загрязнения.

Грунтовочное покрытие для минеральной поверхности,

водоразбавляемое, придаёт адгезивные свойства.

Продукт: Caparol-Putzgrund, колерованный в зависимости от узора штукатурки

_________________________м2             EP: ____________________________  GP:  __________________________

Заключительное покрытие многоцветным настенным покрытием,

связанным дисперсией, без растворителей, матовым,

трудно воспламеняемым по DIN 4102, В1.

Выполняется в технике штукатурки вручную или способом распыления.

Особенности:

- устойчивость к бытовым чистящим средствам

Цветовой тон: ____________

Продукт: Capafloc-Putz

_________________________м2             EP: ____________________________  GP:  __________________________

Бордюр из ткани из целлюлозы и полиэстера

Бордюр из ткани из целлюлозы и полиэстера с покрытием из кварцевого песка, с самоклеящейся лентой с обратной стороны, видимая сторона структурирована и окрашена на заводе. Наклеить на подготовленную поверхность.

Продукт: Capafloc Bordüre-Color

_________________________м2             EP: ____________________________  GP:  __________________________

Комбинации цветовых тонов к Capafloc Vario

Для оформления стен, дверных рам, батарей, цокольных планок и т.д. мы рекомендуем следующие согласованные с цветовой точки зрения тона или системы Caparol 3D-System:

### Узор		Комбинируется с узором	Светлый тон	Средний тон	Акцентный тон

Achat 		Opal, Smaragd 			3D Herba 60 	3D Patina 85 	3D Verona 95

Amalfi 		Napoli, Stromboli 		3D Melisse 120 	3D Palazzo 300 	3D Ceramic 95

Aquamarin 	Azur, Delft 			3D Marin 20 	3D Marin 80 	3D Lavendel 175

Arosa 		Szenario 			3D Warm-Weiß 	3D Verona 45 	3D Baccara 10

Astro 		Ravenna 			3D Astra 25 	3D Rose 50 	3D Lazur 70

Azur 		Delft, Aquamarin 			3D Marin 25 	3D Pacific 145 	3D Pacific 95

Bahia 		Vitalo 				3D Jade 85 	3D Patina 20 	3D Pacific 100

Batist 		Koralle 				3D Arctis 25 	3D Marin 5 	3D Korall 125

Bello 						3D Grau 25 	3D Lazur 20 	3D Cameo 125

Bianco 		(= покрытие для потолка )

Bravo 						3D Flamenco 30 	3D Flamenco 50 	3D Lavendel 95

Büro 		Tonga 				3D Hell-Weiß 	3D Arctis 90 	3D Siena 130

Chromo 		Samoa 				3D Curry 20 	3D Verona 15 	3D Lazur 5

Classico 					3D Agave 30 	3D Aprico 50 	3D Lavendel 65

Cortina Rio 					3D Palazzo 120 	3D Arctis 55 	3D Arctis 95

Cubus 		Rhombus, Sinus 			3D Palazzo 30 	3D Onyx 170 	3D Cameo 125

Delft 		Azur, Aquamarin 			3D Arctis 25 	3D Marin 45 	3D Baccara 5

Disco 						3D Siena 60 	3D Cameo 110 	3D Pacific 100

Domo 						3D Palazzo 240 	3D Onyx 145 	3D Amethyst 15

Duo 		Tundra				3D Jade 25 	3D Marin 10 	3D Arctis 100

Dynamo 	Elba 				3D Jade 60 	3D Verona 55 	3D Pacific 105

Elba 		Dynamo 			3D Agave 25 	3D Patina 55 	3D Lavendel 165

Frigo 						3D Palazzo 30 	3D Pacific 80 	3D Korall 135

Granada 	Senso 				3D Verona 60 	3D Lachs 50 	3D Pacific 35

Hydro 						3D Natur-Weiß 	3D Palazzo 235 	3D Siena 160

Karo 						3D Grau 25 	3D Siena 95 	3D Flamenco 35

Kasino 						3D Onyx 90 	3D Verona 10 	3D Cameo 130

Koralle 		Batist 				3D Grau 60 	3D Aprico 115 	3D Lazur 65

Lagune 		Quarz 				3D Jade 60 	3D Oase 25 	3D Lavendel 165

Libero 						3D Oase 90 	3D Ginster 105 	3D Bordeaux 65

Limone 		Nimbus 				3D Melisse 60 	3D Onyx 170 	3D Lazur 130

### Узор		Комбинируется с узором	Светлый тон	Средний тон	Акцентный тон

Logo 3						D Curry 25 	3D Lazur 20 	3D Lavendel 170

Metro 						3D Palazzo 25 	3D Pacific 80 	3D Lazur 140

Minze 		Oase 				3D Tundra 60 	3D Melisse 85 	3D Patina 110

Motto 						3D Aquarell 25 	3D Lazur 35 	3D Lazur 165

Napoli 		Stromboli, Amalfi 			3D Arctis 30 	3D Onyx 175 	3D Bordeaux 65

Nimbus 		Limone 				3D Melisse 90 	3D Curry 110 	3D Pacific 130

Oase 		Minze 				3D Patina 30 	3D Jade 115 	3D Mint 75

Opal 		Achat, Smaragd 			3D Oase 120 	3D Patina 60 	3D Pacific 110

Piccolo 						3D Hell-Weiß 	3D Moos 120 	3D Patina 5

Polo 						3D Onyx 85 	3D Lazur 20 	3D Lazur 80

Pronto 						3D Siena 60 	3D Mint 20 	3D Baccara 10

Quarz 		Lagune 				3D Pacific 60 	3D Aprico 115 	3D Arctis 100

Ravenna 	Astro 				3D Hell-Weiß 	3D Palazzo 210 	3D Aquarell 65

Retro 		Sierra 				3D Palazzo 210 	3D Moos 55 	3D Lachs 70

Rhombus 	Sinus, Cubus 			3D Ginster 90 	3D Onyx 10 	3D Korall 160

Rio 		Cortina 				3D Pacific 60 	3D Pacific 80 	3D Flamenco 95

Rocco 						3D Curry 25 	3D Astra 15 	3D Aquarell 65

Rodeo 		(=покрытие для потолка)

Samoa 		Chromo 				3D Palazzo 90 	3D Arctis 55 	3D Lazur 130

Savanne 	Seide 				3D Melisse 90 	3D Palazzo 230 	3D Arctis 45

Seide 		Savanne 			3D Pacific 85 	3D Lazur 105 	3D Ceramic 100

Senso 		Granada 			3D Korall 30 	3D Lazur 20 	3D Baccara 10

Sierra 		Retro 				3D Melisse 20 	3D Ginster 115 	3D Bordeaux 70

Sinus 		Rhombus, Cubus 		3D Palazzo 210 	3D Siena 175 	3D Lazur 5

Smaragd 	Opal, Achat 			3D Oase 55 	3D Patina 80 	3D Lachs 95

Stabilo 						3D Tundra 30 	3D Palazzo 175 	3D Mint 5

Strato 						3D Amethyst 30 	3D Cameo 20 	3D Amethyst 40

Stromboli 	Napoli, Amalfi 			3D Melisse 90 	3D Palazzo 270 	3D Pacific 105

Studio 						3D Oase 30 	3D Patina 20 	3D Lachs 70

Szenario 	Arosa 				3D Siena 30 	3D Lachs 45 	3D Lazur 65

Theatro 						3D Agave 90 	3D Moos 80 	3D Pacific 110

Tonga 		Büro 				3D Verona 60 	3D Pacific 80 	3D Arctis 95

Tundra 		Duo 				3D Agave 115 	3D Patina 80 	3D Lazur 100

Turbo 						3D Pacific 30 	3D Astra 10 	3D Rose 105

Vitalo 		Bahia 				3D Oase 30 	3D Patina 80 	3D Verona 100