Capatect-Mineral-Leichtputze R и K

Минеральный сухой строительный раствор на известково-цементной основе.

Техническая информация  № 135

Описание продукта

Область применения:

Минеральные, структурируемые лёгкие штукатурки.

Применяются в качестве заключительного покрытия для

- теплоизоляционной системы Capatect-WDV-System А и B

- теплоизоляционной системы Capatect-VHF-System

- бетона без покрытия

- старых минеральных штукатурок, обладающих несущей способностью, подштукатурного слоя растворной группы P II + PIII по DIN 18 550 и т.п.

Не подходит для поверхностей с солевыми выцветами, а также для поверхностей из пластмассы или дерева.

Свойства продукта:

- «не горючий» или «трудно воспламеняемый» в соответствии со структурой систем Capatect-WDV-System или VHF-System

- способен  к диффузии  водяного пара

- прост и удобен в применении благодаря лёгким добавкам

- особенно экономичен за счёт небольшого расхода и благодаря лёгкости в применении

- экологически безопасный

- связующее: белый цемент и гидрат белой извести с небольшим количеством органических добавок

- добавки для улучшения гидрофобных свойств, для большего удобства в применении и хорошей адгезии.

Технические данные:

  - водопроницаемость (капиллярное водопоглощение) W < 0,5 кг/м2  через 24 ч., по DIN 1609

  - толщина воздушного слоя,  эквивалентная диффузии, в зависимости от подштукатурного слоя: 0,07-0,30 м DIN EN ISO 7783-2

Степень глянцевости:

Матовая

Цветовой тон:

Естественный белый.

Возможно колерование в заводских условиях до яркости ≥ 30 в цветовой коллекции CaparolColor или Caparol

3D System.

Если требуется более интенсивный тон с величиной яркости < 30 до ≥ 20, его можно получить при нанесении слоя Capatect-SI-Fassadenfinish 130.

(Величина яркости < 20 не подходит для теплоизоляционной композиционной системы).

Колерованные минеральные штукатурки в зависимости от атмосферных условий при высыхании могут немного помутнеть. Это не влечёт за собой ухудшения технических и функциональных параметров и не может стать основанием для рекламаций.

Во избежание неравномерности цветового тона на поверхности, покрытые колерованной штукатуркой, рекомендуется нанести дополнительный выравнивающий слой Capatect-SI-Fassadenfinish того же цветового тона, что и штукатурка.

## Консистенция:

Порошкообразная

Упаковка:

- мешки 25 кг

- контейнеры 1,0 т

- BigBag 1,0 т

Хранение:

В сухом, защищённом от влаги месте, как содержащие цемент / известь продукты.

Технология нанесения

Подготовка поверхности:

Подложки должны быть ровными, чистыми, сухими, прочными, обладающими несущей способностью, без разделяющих веществ. Необходимо соблюдать положения Порядка подряда на оказание строительных услуг (VОВ), часть С, DIN 18 363, раздел 3.

Поверхности, пораженные плесенью, мхами или водорослями, очистить с помощью струи воды под напором при соблюдении административных предписаний. Промыть продуктом Capatox и хорошо высушить.

Покрытия, загрязненные промышленными газообразными отходами или копотью, очистить с помощью струи воды под напором  с добавлением специальных чистящих средств при соблюдении административных предписаний.

Структура покрытия:

Грунтовочное и промежуточное покрытия перед последующей обработкой должны быть сухими.

Теплоизоляционные системы Capatect-WDV и Capatect-VHF:

Новые минеральные подштукатурные слои (массы для армирования):

  - при нормальном последовательном режиме работы не требуется грунтовочный слой;

  - при длительном времени простоя (например, в течение зимы) подверженный атмосферным воздействиям подштукатурный слой покрыть грунтовкой Putzgrund 610;

  - покрытия Capatect-Armierungsputz 133 и Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 186M при необходимости нужно загрунтовать концентратом  Capatect-Konzentrat 111 (в зависимости от атмосферных воздействий и впитывающей способности).

## Штукатурки растворных групп Р II и P III, а также минеральные старые штукатурки и бетон:

Новые штукатурки:

  - не обрабатывать в течение 2–4 недель;

  - грунтовочный слой Putzgrund 610.

Бетон: прочная поверхность, обладающая несущей способностью

  - грунтовочный слой Putzgrund 610.

Штукатурки и бетон: грубо пористые, с лёгкой осыпью песка, впитывающие поверхности:

  - грунтовочный слой OptiGrund E.L.F.;

  - промежуточный слой Putzgrund 610.

Штукатурки и бетон: сильно впитывающие, мучнистые поверхности:

  - грунтовочный слой Dupa-grund;

  - промежуточный слой Putzgrund 610;

Подготовка (замешивание) материала:

Штукатурки Capatect-Mineral-Leichtputze можно замешивать с помощью любых смесителей непрерывного действия, шнековых подающих насосов и штукатурных машин,  а также вручную с помощью мощной, медленно вращающейся мешалки. Штукатурка замешивается с чистой, холодной водой до образования массы без комков, оставляется на некоторое время для созревания и затем перемешивается ещё раз. При необходимости после времени созревания консистенцию можно отрегулировать небольшим количеством воды.

Количество воды на мешок 25 кг:

CT-Mineral-Leichtputz R 30: прим. 9 л

CT-Mineral-Leichtputz R 50: прим. 10-11 л

CT-Mineral-Leichtputz K 20: прим. 7,5 л

CT-Mineral-Leichtputz K 30: прим. 8 л

CT-Mineral-Leichtputz K 50: прим. 7,7 л

Время использования составляет в зависимости от атмосферных условий примерно 1-1,5 часа, при машинной подаче максимальное время нахождения продукта в шланге – 30 минут. Уже затвердевший материал ни в коем случае нельзя разбавлять водой до требуемой консистенции.

Пример машинного оборудования:

Смеситель непрерывного действия Berö Calypso 15 со стандартным дозирующим и перемешивающим валом и подающий насос Berö Speedy 15 со шнековой частью 1/1 мощность:

## Важные сведения

Обязательно соблюдайте указания от производителя техники!

### Электрическое подключение

400 В трёхфазный ток / 16 А (распределитель тока на стройке с защитным переключателем FI)

### Подведение воды

Шланг ¾’’ с GEKA, требуемое давление воды при работающей машине примерно 2,5 бар

### Проток воды

CT-Mineral-Leichtputz R 30: прим. 420 л/ч

CT-Mineral-Leichtputz R 50: прим. 450 л/ч

CT-Mineral-Leichtputz K 20: прим. 375 л/ч

CT-Mineral-Leichtputz K 30: прим. 360 л/ч

CT-Mineral-Leichtputz K 50: прим. 340 л/ч

Консистенция достигается с помощью вентиля точной регуляции на водной арматуре.

### Подающие шланги

Начальные шланги, внутр. диаметр 35 мм, по 13,3 м.

Конечный шланг, внутр. диаметр 25 мм,

10 м.

### Расстояние подачи

Максимальное расстояние подачи примерно 50 м (зависит от объекта и температуры).

### Распыляющий прибор

Berö Integra Kombi

Диаметр отверстий

CT-Mineral-Leichtputz R 30: 12 мм

CT-Mineral-Leichtputz R 50: 14 мм

CT-Mineral-Leichtputz K 20: 10 мм

CT-Mineral-Leichtputz K 30: 12 мм

CT-Mineral-Leichtputz K 50: 14 мм

### Компрессор

V-Meko 400

Шланги подачи необходимо  перед использованием предварительно сполоснуть клейстером или известковой суспензией.

Указание:

Потребление воды при необходимости варьируется. Особенно при нанесении колерованных штукатурок потребление воды колеблется. Используйте всегда одинаковое количество воды, иначе могут появиться различия в структуре и цвете.

Нанесение:

Мокрый раствор нанести полным слоем с помощью стальной нержавеющей кельмы  или распыляющей машины для мелкозернистой штукатурки, снять зернистость. Сразу после этого провести по поверхности полиуретановой или деревянной пластиной, пористым резиновым диском или пластиковой тёркой равномерными круговыми, горизонтальными или вертикальными движениями. Выбор инструмента обусловливает шероховатость поверхности, поэтому используйте всегда одинаковые инструменты для структурирования поверхности.

Для достижения равномерной структуры соприкасающиеся поверхности должен обрабатывать один человек, чтобы избежать отличий в структуре из-за различного «почерка».  Во избежание отложений (налёта) на каждый пролёт каркаса необходимо поставить достаточное количество работников, чтобы они работали друг за другом в технике «мокрое по мокрому».

Из-за использования натуральных наполнителей возможны небольшие колебания цветового тона. Поэтому на соприкасающихся поверхностях необходимо использовать материал из одной партии или смешать заранее материалы из различных партий.

Температура обработки:

Во время обработки и в процессе высыхания температура циркуляционного воздуха  и подложки не должна опускаться ниже + 5°C.

Не работать при прямом действии солнечных лучей, при сильном ветре, тумане или высокой влажности воздуха.

Время сушки:

На новые штукатурки можно наносить покрытие после достаточного времени высыхания: как правило, через 2 недели при  температуре + 20 (C и относительной влажности воздуха 65 %. При неблагоприятных погодных условиях, вызванных ветром или дождем, необходимо соблюдать более длительное время сушки.

При нанесении дополнительного грунтовочного покрытия CapaGrund Universal снижается риск появления известковых выцветов, поэтому покрытие на верхнюю штукатурку можно наносить уже через 7 дней.

При высыхании происходит гидратация и физические процессы, т.е. испарение жидкости. Поэтому в прохладное время года и при повышенной влажности воздуха нужно рассчитывать на увеличение времени сушки.

Чистка машин и инструментов:

Сразу после применения водой.

Указания

При нормальной нагрузке штукатурки Capatect- Mineral-Leichtputze обеспечивают необходимую защиту от водорослей и грибка. Если требуется более сильная защита, то можно нанести двойной слой материала ThermoSan.

Для защиты от дождя во время высыхания каркас необходимо покрыть  тентом. Необходимо тщательно закрыть окружающие поверхности, особенно стекло, керамику, лакированные поверхности, клинкерный кирпич, натуральные камни, металл, а также необработанное или покрытое лазурью дерево. Брызги штукатурки  сразу смыть водой.

Штукатурки Capatect- Mineral-Leichtputze не предназначены для горизонтальных поверхностей, подвергающихся воздействию воды.

Утилизация:

Утилизировать только пустую упаковку (без крошек). Отвердевшие остатки материала могут быть утилизированы как смешанные строительные отходы. EAK 17 09 04.

Внимание:

Этот минеральный порошковый продукт реагирует как щёлочь. Вызывает раздражение кожи. Опасность серьёзного повреждения глаз.  Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза обильно промыть водой и обратиться к врачу. При работе с продуктом надевать защитные перчатки, очки / маску. При попадании в желудок сразу обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку. Не вдыхать пыль.

Код продукта: ZP 1

Данные по безопасности / маркировка видов опасности и транспортирования:

Символ опасности: Xi – вызывает раздражение.

Содержит цемент.

См. паспорт безопасности.

См. также Техническую информацию на продукты

- CT-SI-Fassadenfinish

- Putzgrund 610

- OptiGrund E.L.F.

- Dupa-Grund

- CT-Armierungsputz 133

- CT-Klebe- und Armierungsmasse 186M

- CT-Klebe- und Spachtelmasse 190

# Text boxes

Номер продукта / структура / величина зерна / расход

| Продукт | Структура | Зерно (мм) | Примерный расход (кг/м2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Capatect-Mineral-Leichtputz R 30 | Структура бороздчатой штукатурки | 3,0 | 2,5 |
| Capatect-Mineral-Leichtputz R 50 | Структура бороздчатой штукатурки | 5,0 | 3,5 |
| Capatect-Mineral-Leichtputz K 20 | Структура зернистой штукатурки | 2,0 | 2,3 |
| Capatect-Mineral-Leichtputz K 30 | Структура зернистой штукатурки | 3,0 | 2,8 |
| Capatect-Mineral-Leichtputz K 50 | Структура зернистой штукатурки | 5,0 | 4,5 |

При указании расхода не учитываются затраты на осыпание и усадку. Необходимо учитывать отклонения, зависящие от объекта или обусловленные применением.